莆田市产品质量监督抽查实施细则

PTSJDC-1001.01.2023

摩托车和轻便摩托车制动蹄/制动衬组件

莆田市市场监督管理局

摩托车和轻便摩托车制动蹄/制动衬组件

产品质量监督抽查实施细则

PTSJDC-1001.01.2023

1 适用范围

本细则适用于摩托车和轻便摩托车制动蹄/制动衬组件产品市级监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2 产品分类

按产品种类分为摩托车和轻便摩托车制动蹄组件、摩托车和含轻便摩托车制动衬组件两种。

3 术语和定义

本细则未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

根据摩托车和轻便摩托车制动蹄/制动衬组件产品行业的实际情况，生产企业规模以摩托车和轻便摩托车制动蹄/制动衬组件产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表1。

表1  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ＜2000 |

注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

QC/T 226-2014   摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件

QC/T 227.2-2009摩托车和轻便摩托车制动片粘结剪切强度试验方法

相关的法律法规、部门规章和规范

经网上自我公开声明或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样要求

6.1抽样型号或规格

所抽样品应为近期生产的同一型号（货号）规格、同一批次产品。

6.2抽样方法

在企业的成品库内或生产过程末端或销售场合，采用简单随机或全数抽样的方式抽取近期生产的同一批次并有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品或市场待销的产品。

6.3 抽样基数

同一材料、同一类别、同一型号规格的摩托车和轻便摩托车制动蹄/制动衬组件产品为一批，抽样基数不少于60片。

在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

6.4 抽样数量

抽样数量（见表2）

表2抽样数量及抽取样量说明说明

| 产品 | 抽样数量(片) | 抽取样量说明 |
| --- | --- | --- |
| 摩托车和轻便摩托车制动蹄/制动衬组件 | 10+10(备用样品) | 5片为检验样品，5片试样加工异常储备样品。 |

6.5 样品处置（见表3）

表3 样品处置

| 样品包装方式 | 封样方法 | 运送方法 | 接收样品查验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验样品和备用样品用木箱或其他适合的包装箱分别进行牢固包装，确保运输途中样品不被调包、损坏。 | 采用经抽样人员和企业相关人员签字确认的一次性封签，使用封签数量视情况而定，以确保所抽样品不可更换为原则。 | 应保证运送样品不受到损坏和被油、水沾污。 | 采用目测查验样品包装是否有破损，包装内样品是否有损坏，封签是否完好；用拍照方法记录查验情况。 |

6.6 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的离合器面片产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。被抽产品的指定摩擦系数值，由被抽企业提供，并应在抽样现场获取，填写在抽样单中，经企业签字盖章确认。

6.7 注意事项

6.7.1 封条和签封

对被抽取样品加封有抽样日期、封样人和受检单位代表签字，并加盖有抽样单位公章的封条或抽样单位标志的签封。抽样人员封样时，应当有防拆封措施。

6.7.2企业标准及产品明示质量要求

当被检产品执行企业标准及产品明示质量指标要求时，应要求受检单位提供经网上自我公开声明或备案现行有效的企业标准文本及产品明示质量要求文本，并加盖受检单位的公章进行确认。

6.7.3产品技术参数及图样等

当产品检验需受检单位提供产品的技术参数、图样时，应要求受检单位提供被抽样品的技术参数文本及图样，并加盖受检单位的公章进行确认。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类（见表4）

表4  摩托车和轻便摩托车制动蹄/制动衬组件检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 重要程度类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 | QC/T 226-2014 4.3 | QC/T 226-2014 5.3 | A |  |
| 2 | 黏结要求 | QC/T 226-2014 4.5 | QC/T 226-2014 5.5 |  |  |
| 5 | 黏接剪切强度 | QC/T 226-2014 4.6.1、4.6.2 | QC/T227.2-2009 | A |  |
| A 极重要质量项目 |  |  |  |  |  |

注：

①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2  检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

表面质量、黏结要求、黏接剪切强度均符合检验依据要求时，则判定以上检验项目合格，若有任何一项不符合检验依据要求则加倍取样对该项复验，复验结果符合检验依据要求，判定该项目合格；若复验结果仍不符合检验依据要求，判定该项目不合格。

注：若加倍复验样第一片检验结果不合格，则可不进行第二片样品的检验。

所有检验项目全部合格，则判定为被抽查产品合格；若有任一项不合格，则判定为被抽查产品不合格。

当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

结论用语:

a）经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1001.01.2023《摩托车和轻便摩托车制动蹄/制动衬组件产品质量监督抽查实施细则》抽查细则，判定为合格；

b）经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1001.01.2023《摩托车和轻便摩托车制动蹄/制动衬组件产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格；

c）经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1001.01.2023《摩托车和轻便摩托车制动蹄/制动衬组件产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格，属于严重不合格。

注：若加倍复验样第一片检验结果不合格，则可不进行第二片样品的检验。

9 异议处理原则

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3　不予复检的情况

（1）提出复检时，产品在正常贮藏条件下已失效；

（2）法律、法规规定不得复检的其他情况。