莆田市产品质量监督抽查实施细则

PTSJDC-1002.01.2023

建筑用钢化玻璃

莆田市市场监督管理局

建筑用钢化玻璃产品质量监督抽查实施细则

PTSJDC-1002.01.2023

1.适用范围

本细则适用于莆田市建筑用钢化玻璃产品质量监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则及附则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2.产品分类

建筑用钢化玻璃

3.术语与定义

下列术语和定义适用于本规范。

钢化玻璃：经热处理工艺之后的玻璃。其特点是在玻璃表面形成压应力层，机械强度和耐热冲击强度得到提高，并具有特殊的碎片状态。

4.企业规模划分

根据建筑用钢化玻璃产品行业的实际情况，企业生产规模以建筑用钢化玻璃产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表1。

表1 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥8000 | ≥3000且<8000 | <3000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5.检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB 15763.2-2005  建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃

相关的法律法规、部门规章和规范

经网上自我公开声明或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

6.抽样要求

6.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一原材料、同一厚度、同一批次、玻璃公称厚度≥3mm且≤10mm的任意一种厚度的产品。

6.2抽样方法、基数及数量

6.2.1抽样方法包括两种：

1）从企业的成品库内（包括成品堆放区）或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。，抽样基数满足抽样数量即可，采用简单随机抽样法抽取样品8块。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2）因钢化玻璃不可切裁，标准中要求的特定规格的试样由企业采用与抽查产品相同材料、相同工艺条件现场制作的方式提供。制作的试样数量可大于等于抽样数，企业对试样进行自检并提供质量检验合格证明，抽样人员在其自检合格的试样中随机抽取样品。

6.2.2抽查样品的规格、数量见表2。在流通领域抽样时，仅抽取碎片状态检验样和备用样，抽样基数满足抽样数量即可。

表2  建筑用钢化玻璃产品抽查样品规格数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格 | 抽样方法 | 样品数量（块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检验样 | 备用样 | 小计 |
| 1 | 碎片状态 | 每块玻璃面积不应小于0.5m2 | 随机抽取产品 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | 抗冲击性 | 610mm×610mm | 现场制作 | 12 | 12 | 24 |
| 3 | 表面应力 |  |  |  |  |  |

注：检验样和备用样均包括了标准允许追加试验的样品。

6.3碎片状态检验项目根据需要可以在抽样现场进行检验，碎片图案上应经受检企业确认签字。

6.4样品处置

在每块样品的右上角贴上封样单（标签），封样单由抽样人员、企业有关人员签字，并在封样单上标注检验样和备用样，检验样品及备用样品应分别封样，在封样单及样品玻璃上骑缝加盖抽样章，以防样品被调换。同时要求企业在玻璃与玻璃之间、玻璃与包装物之间采取防护措施，防止玻璃的破损和玻璃表面的划伤。备份样品封存于受检单位内。

6.5抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的建筑用钢化玻璃产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。若有现场进行检验项目也应加以注明。

7.检验要求

7.1检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表3。在流通领域抽查时，仅对碎片状态进行检验。

表3 检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 重要程度类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击性 | GB 15763.2-2005 5.5 | GB 15763.2-2005 6.5 | A |  |
| 2 | 碎片状态 | GB 15763.2-2005 5.6 | GB 15763.2-2005 6.6 | A |  |
| 3 | 表面应力 | GB 15763.2-2005 5.8 | GB 15763.2-2005 6.8 | B |  |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2检验应注意的问题

7.2.1 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符合。

7.2.2 若接收到的样品由于运输过程中发生破损，检验机构应记录破损的样品尺寸及数量并拍照，并派人到企业现场针对破损的样品重新抽样。

7.2.3 建筑用钢化玻璃样品应有专门区域存放，玻璃与玻璃之间、玻璃与支架之间应采取防护措施，防止玻璃的破损和玻璃表面的划伤。备用样只用于复检。

7.2.4抗冲击性、表面应力试验的样品，应从所抽检验样中随机抽取，表面应力检验合格的样品可用于抗冲击性检验。

7.2.5碎片状态试验应用感光纸或数码相机拍摄保留破碎后的碎片图案。

7.2.6若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8.判定原则

8.1单项判定

8.1.1碎片状态检验结果判定

4块样品进行试验，4块样品均符合规定，判定为该项合格，否则判定为该项不合格。

8.1.2抗冲击性检验结果判定

6块样品进行试验，样品破坏数不超过1块，判定为该项合格；多于或等于3块判定为该项不合格；破坏数为2块时，再追加6块抽检样品进行试验，6块全部不破坏判定为该项合格，否则判定为该项不合格。

8.1.3表面应力检验结果判定

3块样品进行试验，3块样品全部符合规定，判定为该项合格，2块样品不符合则判定该项不合格；当1块样品不符合时，再追加3块样品检验，如果3块样品全部符合规定则判定该项合格，否则判定该项不合格。

8.2综合判定

经抽样检验，检验项目全部符合标准要求，判定为被抽样产品合格；检验项目中任一项或一项以上不符合标准要求，判定为被抽样产品不合格。其中,当产品存在A类不合格时，属于严重不合格。

结论用语:

a) 经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1002.01.2023《莆田市建筑用钢化玻璃产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格；

b) 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1002.01.2023《莆田市建筑用钢化玻璃产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格；

c) 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1002.01.2023《莆田市建筑用钢化玻璃产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格，属于严重不合格。

9.异议处理原则

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3不予复检的情况

（1）提出复检时，产品在正常贮存条件下已失效；

（2）法律、法规规定不得复检的其他情况；