莆田市产品质量监督抽查实施细则

PTSJDC-1003.01.2023

铝合金建筑型材

莆田市市场监督管理局

铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则

PTSJDC-1003.01.2023

1.适用范围

本细则适用于莆田市铝合金建筑型材产品质量监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则及附则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2.产品分类

根据铝合金建筑型材产品标准，将产品分为以下五个种类：

阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材,本细则适用于阳极氧化型材、电泳涂漆型材。

3.术语与定义

下列术语和定义适用于本细则。

阳极氧化型材是表面经阳极氧化、电解着色或染色的建筑用铝合金热挤压型材。

电泳涂漆型材是表面经阳极氧化和电泳涂漆（水溶性清漆或色漆）复合处理的建筑用铝合金热挤压型材。

4.企业规模划分

根据铝合金建筑型材产品行业的实际情况，生产企业规模以铝合金建筑型材产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表1。

表1  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥80000 | ≥15000且＜80000 | ＜15000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5.检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 3190  变形铝及铝合金铝化学成分

GB/T 4957  非磁性金属基体上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流方法

GB/T 5237.1-2017   铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB/T 5237.2-2017   铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.3-2017   铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材

GB/T 6462 金属和氧化物覆盖层  厚度测量 显微镜法

GB/T 7999 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8013.1-2007 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第1部分：阳极氧化膜

GB/T 8013.2-2007 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第2部分：阳极氧化复合膜

GB/T 8014.1铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第1部分：测量原则

GB/T 16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

GB/T 17432 变形铝及铝合金铝化学成分分析取样方法

GB/T 20975.3 铝及铝合金化学分析方法 第3部分: 铜含量的测定

GB/T 20975.4 铝及铝合金化学分析方法 第4部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法

GB/T 20975.5 铝及铝合金化学分析方法 第5部分：硅含量的测定

GB/T 20975.7 铝及铝合金化学分析方法 第7部分: 锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

GB/T 20975.8 铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定

GB/T 20975.12 铝及铝合金化学分析方法 第12部分：钛含量的测定

GB/T 20975.16 铝及铝合金化学分析方法 第16部分：镁含量的测定

GB/T 20975.18 铝及铝合金化学分析方法 第18部分：铬含量的测定

GB/T 20975.25 铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

相关的法律法规、部门规章和规定

经网上自我公开声明或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

6.抽样要求

6.1 抽样型号或规格

抽样样品应为同一型号（货号）规格、同一批次的产品。抽样型号或规格。抽取的样品应是适用于门窗、幕墙类标准规定的产品

6.2抽样方法、基数及数量

6.2.1在企业成品库内或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的、近期生产的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

6.2.2在生产领域抽样时,抽样基数不少于50根；在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

6.2.3每家企业优先抽取具有代表性的产品,每种产品共抽取5根型材。

6.2.4截取检验样品

6.2.4.1阳极氧化型材、电泳涂漆型材检验产品

截取方法为：在每根型材上从距离型材端部500mm处连续截取2段样品，每段长1000mm，共计10段。同一根上截取的2段样品一一对应编号，如1-a，1-b，2-a，2-b，3-a，3-b，4-a，4-b，5-a，5-b。将其中标记a的5段样品为一包，签封标明为检验样品；标记b的5段样品为一包，签封标明为备用样品。备用样品封存于受检单位内。

6.3样品处置

截取的样品应小心包装，每段样品表面均应覆保护材料。封取好的样品必须保存在干燥、室温、无腐蚀性气氛的环境中。样品运送时应防止剧烈碰撞损坏样品。

6.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的铝合金建筑型材产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“阳极氧化型材”，应记录被抽查企业的所有阳极氧化型材年销售总额。

6.5注意事项

6.5.1当被检产品执行企业标准及产品明示质量要求时，受检单位必须提供有效的企业标准及产品明示质量要求，并加盖受检单位公章。

6.5.2对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

7.检验要求

7.1检验项目及重要程度分类见表2～表3。

表2  阳极氧化型材检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 4.3 | GB/T 7999 GB/T 20975 | B |  |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 4.3 | GB/T 7999 GB/T 20975 | B |  |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 4.3 | GB/T 7999 GB/T 20975 | B |  |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 4.3 | GB/T 7999 GB/T 20975 | B |  |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 4.3 | GB/T 7999 GB/T 20975 | B |  |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 4.3 | GB/T 7999 GB/T 20975 | B |  |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 4.3 | GB/T 7999 GB/T 20975 | B |  |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 4.3 | GB/T 7999 GB/T 20975 | B |  |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 4.5 | GB/T 16865 | A |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 4.5 | GB/T 16865 | A |  |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 4.5 | GB/T 16865 | A |  |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差c | GB/T 5237.1-2017 4.4.1.1.2 | GB/T 5237.1-2017 5.2.1 | A或B | 当壁厚负偏差超差时属于A不合格，当壁厚正偏差超差时属于B不合格。 |
| 4 | 膜层性能 | 局部膜厚 | GB/T 5237.2-2017 4.6.1 | GB/T 4957 GB/T 6462 | B |  |
|  |  | 平均膜厚 | GB/T 5237.2-2017 4.6.1 | GB/T 4957 GB/T 6462 | B |  |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

表3  电泳涂漆型材检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 4.3 | GB/T 7999 GB/T 20975 | B |  |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 4.3 | GB/T 7999 GB/T 20975 | B |  |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 4.3 | GB/T 7999 GB/T 20975 | B |  |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 4.3 | GB/T 7999 GB/T 20975 | B |  |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 4.3 | GB/T 7999 GB/T 20975 | B |  |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 4.3 | GB/T 7999 GB/T 20975 | B |  |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 4.3 | GB/T 7999 GB/T 20975 | B |  |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 4.3 | GB/T 7999 GB/T 20975 | B |  |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 4.5 | GB/T 16865 | A |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 4.5 | GB/T 16865 | A |  |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 4.5 | GB/T 16865 | A |  |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差c | GB/T 5237.1-2017 4.4.1.1.2 | GB/T 5237.1-2017 5.2.1 | A或B | 当壁厚负偏差超差时属于A不合格，当壁厚正偏差超差时属于B不合格。 |
| 4 | 膜层性能 | 复合膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 4.6.1 | GB/T 4957 GB/T 6462 | B |  |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2检验应注意的问题

7.2.1化学成分检验项目,采用GB/T7999标准方法，当有异议时，采用GB/T 20975标准方法。

7.2.2氧化膜性能（局部膜厚、平均膜厚）、复合膜性能（复合膜局部厚度）采用GB/T 4957标准方法，当有异议时，采用GB/T 6462标准方法。

7.2.3若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

8.1单项判定

8.1.1壁厚尺寸的判定原则

公称壁厚检验项目检查所抽产品的生产图纸，产品生产图纸规定的公称壁厚符合GB/T 5237.1-2017中的相关要求，判定该项合格，反之判定该项不合格。

壁厚偏差检验5根各1段样品，壁厚偏差应符合GB/T 5237.1-2017中的相关要求，否则判定此根型材的壁厚偏差不合格。所检5根型材中的壁厚偏差合格数量大于等于4根，判定该项合格，反之判定该项不合格。

所抽产品的公称壁厚、壁厚偏差均合格时，判定该项合格，反之判定该项不合格。

8.1.2化学成分、力学性能、膜层性能判定原则

化学成分检验一段样品，若所有元素检验结果均符合标准要求，判该项目合格，否则判该项目不合格。

力学性能检验2根各1段样品，2段样品均符合标准要求者，判该项目合格；若其中有一个指标不合格，应根据GB/T 5237.1-2017相应条款的要求进行加倍复验，加倍试验的4段试样中应有1段从原不合格的同根产品上制取，4段样品均合格，判该项目合格，复验结果仍有一个样品不合格时，判该项目不合格。

膜层性能检验2根各1段样品，2段样品均符合标准要求者，判该项目合格；否则，判该项目不合格。

8.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中,当产品存在A类不合格时，属于严重不合格。

结论用语:

a)经抽样检验，所检项目符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1003.01.2023《莆田市铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格；

b)经抽样检验，xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1003.01.2023《莆田市铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格；

c)经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1003.01.2023《莆田市铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格，属于严重不合格。

9 异议处理原则

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3 不予复检的情况

（1）被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已失效；

（2）法律、法规规定不得复检其他情况。