莆田市产品质量监督抽查实施细则

PTSJDC-1014.02.2023

烧结多孔砖和多孔砌块

莆田市市场监督管理局

烧结多孔砖和多孔砌块产品质量监督抽查实施细则

PTSJDC-1014.02.2023

１ 适用范围

本细则适用于莆田市烧结多孔砖和多孔砌块产品质量监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2 产品分类

烧结多孔砖和多孔砌块

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

根据烧结多孔砖和多孔砌块产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售总额为标准划分为大、中、小型企业（见表1）。

表1  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥8000 | ≥3000且<8000 | <3000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 6566-2010      建筑材料放射性核素限量

GB/T 13544-2011   烧结多孔砖和多孔砌块

相关的法律法规、部门规章和规定

经网上自我公开声明或备案现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

6 抽样要求

6.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一类型规格、同一批次的产品。

6.2抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的同一批次产品。

在企业成品库抽样时，抽样时应在同品种、同规格、同等级的样品中随机抽取。每批次产品抽取样品32块，其中16块作为检验样品，16块作为备用样品，抽样基数应满足抽样数量。在市场抽样时，抽样基数应满足抽取样品量，样品应为同品种、同规格、同等级的产品并经生产单位确认。

6.3 样品处置

在每块样品的上贴上封样单（标签），封样单由抽样人员、企业有关人员签字，并在封样单上标注检验样和备用样，检验样品及备用样品应分别封样，以防样品被调换。备份样品封存于受检单位内，应要求企业妥善保存备用样品。

6.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时应注明被抽查批次产品的单价、货值、销售额等信息，记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽查企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类

表2  烧结多孔砖和多孔砌块检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度 | GB/T 13544-2011中5.4 | GB/T 13544-2011中6.4 | A |  |
| 2 | 密度 | GB/T 13544-2011中5.3 | GB/T 13544-2011中6.3 | B |  |
| 3 | 放射性 | GB/T 13544-2011中 5.10 | GB 6566 | A |  |
| A为极重要质量项目；B为重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

注：

①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2 检验应注意的问题

7.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类不合格时，属于严重不合格。

结论用语：

1）经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1014.02.2023《莆田市烧结多孔砖和多孔砌块产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格；

2）经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1014.02.2023《莆田市烧结多孔砖和多孔砌块产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格；

3）经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据PTSJDC-1014.02.2023《莆田市烧结多孔砖和多孔砌块产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格，属于严重不合格。

9 异议处理原则

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3不予复检的情况

（1）提出复检时，产品在正常贮存条件下已失效；

（2）法律、法规规定不得复检的其他情况。