莆田市食品相关产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

PTSJDC-1012.01.2024

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | 3卷×2 | 3卷 | 3卷 |
| 2 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜（袋） | （膜类）膜外层除去至少2米，抽取7.5 m2×2 （袋类）40个×2。 | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 |
| 3 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜（袋） |  | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 |
| 4 | 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜（袋） |  | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 |
| 5 | 聚丙烯吹塑薄膜（袋） |  | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 |
| 6 | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 |  | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 |
| 7 | 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜（袋） |  | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 |
| 8 | 商品零售包装袋（含保鲜袋） | 40个×2 | 40个 | 40个 |
| 9 | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 | （卷膜）膜外层除去至少2米，抽取7.5m2×2。 （袋类）40个×2。 复合膜（袋）抽样后，两份样品分别用被抽查塑料膜或袋或企业提供的非复合膜袋密封。 | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 |
| 10 | 双向拉伸尼龙（BOPA）/ 低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 |  | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 |
| 11 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 |  | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 |
| 12 | 其它类多层复合食品包装膜、袋 |  | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 |
| 13 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 20个×2（同时配相同数量的瓶盖） | 20个 | 20个 |
| 14 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 3个×2 | 3个 | 3个 |
| 15 | 婴幼儿用塑料奶瓶 | 20个×2 | 20个 | 20个 |
| 16 | 塑料瓶坯 | 20个×2 | 20个 | 20个 |
| 17 | 塑料防盗瓶盖 | 50个×2 | 50个 | 50个 |
| 18 | 其它类塑料瓶盖 | 50个×2 | 50个 | 50个 |
| 19 | 其它类塑料容器 | 20个×2 | 20个 | 20个 |
| 20 | 密胺塑料餐具 | 30个×2 | 30个 | 30个 |
| 21 | 塑料一次性餐饮具 | 50个×2 | 50个 | 50个 |
| 22 | 饮用吸管 | 80个×2 | 80个 | 80个 |
| 23 | 日用塑料袋（食品用，含保鲜袋、连卷袋） | 3卷×2 | 3卷 | 3卷 |
| 24 | 包装用多层共挤阻隔薄膜、袋 | （卷膜）膜外层除去至少2米，抽取7.5m2×2。 （袋类）抽取40个×2。 | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 | 膜类：7.5 m2 袋类：40个 |
| 25 | 其它包装薄膜 | 膜外层除去至少2米，抽取7.5 m2×2 | 7.5 m2 | 7.5 m2 |
| 26 | 食品用纸包装 | 外层除去至少2米，抽取7.5 m2×2 | 7.5 m2 | 7.5 m2 |
| 27 | 食品用纸容器 | 50个×2 | 50个 | 50个 |

2 检验依据

表2 食品接触用塑料材料及制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总迁移量a | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8 | A | / |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2 | A | / |
| 3 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9 | A | / |
| 4 | 脱色试验b | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7 | A | / |
| 5 | 甲醛特定迁移量c | GB 4806.6-2016 | GB 31604.48 | A | / |
| 6 | 三聚氰胺特定迁移量d | GB 4806.6-2016 | GB 31604.15 | A | / |
| 注：A 为极重要质量项目；B为重要质量项目。 a.不检测浸泡液为植物油的迁移量测定，接触婴幼儿食品的塑料材料及制品应根据实际使用中的面积体积比将结果单位换算为mg/kg，且限量为≤60mg/kg。 b.仅适用于添加了着色剂的产品。 c.不检测浸泡液为植物油的迁移量测定,适用于三聚氰胺-甲醛成型品。 d.不检测浸泡液为植物油的迁移量测定,适用于三聚氰胺-甲醛成型品，用于生产接触婴幼儿食品的塑料或制品时，三聚氰胺特定迁移限量为1mg/kg；生产的材料或制品不得用于微波炉加热使用。 |  |  |  |  |  |

表3 食品用纸包装、容器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅 | GB4806.8-2016 | GB31604.34 | A | / |
| 2 | 砷 | GB4806.8-2016 | GB31604.38 | A | / |
| 3 | 荧光性物质 | GB4806.8-2016 | GB31604.47 | A | / |
| 4 | 微生物指标 | GB4806.8-2016 | GB14934、GB4789.15 | A | / |
| 5 | 甲醛 | GB4806.8-2016 | GB4806.8-2016、GB31604.48 | A | / |
| 6 | 总迁移量a | GB4806.8-2016 | GB31604.8 | A | / |
| 7 | 重金属a | GB4806.8-2016 | GB31604.9 | A | / |
| 8 | 总迁移量b | GB4806.7-2016 | GB31604.8 | A | / |
| 9 | 高锰酸钾消耗量b | GB4806.7-2016 | GB31604.2 | A | / |
| 10 | 重金属b | GB4806.7-2016 | GB31604.9 | A | / |
| 注：A 为极重要质量项目；B为重要质量项目。 a.该项目仅适用于预期直接接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的纸和纸板材料及制品； b.针对淋膜层纸制品。 |  |  |  |  |  |

表4 复合袋、膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9683-1988 | GB 31604.8 | A | / |
| 2 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9683-1988 | GB 31604.8 | A | / |
| 3 | 蒸发残渣（65%乙醇）(指聚乙烯塑料薄膜为内层的复合袋) | GB 9683-1988 | GB 31604.8 | A | / |
| 4 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 9683-1988 | GB 31604.2 | A | / |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988 | GB 31604.9 | A | / |
| 6 | 脱色试验a | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7 | A | / |
| 注：A 为极重要质量项目；B为重要质量项目。 a.仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |  |  |  |

表5瓶盖及组合瓶盖等产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各组成部分相应材质成型品卫生标准中指标（表2、表3、表4、表5） | GB 4806.7-2016 | GB 31604等指定检测方法 | A | / |
| 注：A 为极重要质量项目；B为重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1依据标准

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准  食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 5009.156-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB 31604.1-2015  食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则

GB 31604.2-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定

GB 31604.7  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验

GB 31604.8-2021 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定

GB 31604.9-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定

GB 31604.48-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定

GB 31604.15-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定

GB 31604.47-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品  纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定

GB 31604.47-2023 食品安全国家标准 食品接触材料及制品  纸、纸板及纸制品中荧光性物质的测定

GB 31604.49-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定

GB 31604.49-2023  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定

GB 14934-2016 食品安全国家标准  消毒餐（饮）具

GB 9683-1988 复合食品包装袋卫生标准

GB/T 10440-2008 圆柱形复合罐

GB/T 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料

GB/T 27589-2011 纸餐盒

GB/T 27590-2022 纸杯

GB/T 27591-2011纸碗

QB/T 1014-2010  食品包装纸

GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

GB/T 10457-2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则

GB/T 17876-2010 包装容器 塑料防盗瓶盖

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋

GB/T 27740-2011 流延聚丙烯（CPP）薄膜

BB/T 0039-2013 商品零售包装袋

QB/T 1231-1991  液体包装用聚乙烯吹塑薄膜

QB/T 1871-1993  双向拉伸尼龙（BONY）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋

QB/T 1956-1994 聚丙烯吹塑薄膜

QB/T 1999-1994 密胺塑料餐具

GB/T 41001-2021 密胺塑料餐饮具

QB/T 2357-1998 聚酯(PET)无汽饮料瓶

QB/T 2460-1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐

GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中,当产品存在A类不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。