莆田市鞋类产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

PTSJDC-1007.01.2025

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（双） | 检验样品数量（双） | 备用样品数量（双） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旅游鞋 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 休闲鞋 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 皮鞋 | 4 | 2 | 2 |

2 检验依据

表1旅游鞋产品检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度 分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋耐折性能 |  | GB/T 15107-2013 | GB/T 15107-2013中6.3 | B | / |
| 2 | 外底耐磨性能 |  | GB/T 15107-2013 | GB/T 15107-2013中6.4 | B | / |
| 3 | 底墙与帮面 剥离强度 |  | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.3-2011 | B | / |
|  | 帮底剥离强度 |  |  |  |  |  |
| 4 | 外底与外中底 粘合强度 |  | GB/T 15107-2013 | QB/T 2886-2007 | B | / |
| 5 | 游离或可部分水解甲醛含 量 | 皮革和其他材料 | GB/T 15107-2013 | GB/T 15107-2013中6.11 | A | / |
|  |  | 纺织品 |  | GB/T 2912.1-2009 |  |  |
| 6 | 可分解有害芳香胺染料 | 皮革和其他材料 | GB/T 15107-2013 | GB/T 15107-2013中6.9 | A | / |
|  |  | 纺织品 |  | GB/T 15107-2013中6.8 |  |  |
| A类为极重要质量项目 B类为重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

表2 休闲鞋产品检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 |  | QB/T 2955-2017 中5.4.1 | GB/T 3903.1 | B | / |
| 2 | 外底耐磨性能 |  | QB/T 2955-2017 中5.4.2 | GB/T 3903.2 | B | / |
| 3 | 剥离强度 |  | QB/T 2955-2017 中5.4.3 | GB/T 3903.3 | B | / |
| 4 | 鞋帮拉出强度 |  | QB/T 2955-2017 中5.4.4 | QB/T 2955中 6.7 | B | / |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 |  | QB/T 2955-2017中 5.4.8 | QB/T 2882-2007 | B | / |
| 7 | 外底与外中底粘合强度 |  | QB/T 2955-2017中5.4.5 | GB/T 21396-2008 | B | / |
| 8 | 游离或可部分水解甲醛 | 皮革、毛皮 | QB/T 2955-2017中5.5.2 | QB/T 2955-2017中6.13 | A | / |
|  |  | 纺织品 |  | GB/T 2912.1-2009 |  |  |
| 9 | 可分解有害芳香胺 | 皮革、毛皮 | QB/T 2955-2017中5.5.1 | QB/T 2955-2017中6.12.2 | A | / |
|  |  | 纺织品 |  | GB/T 17592-2011 |  |  |
| A类为极重要质量项目 B类为重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

表3 皮鞋产品检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 重要程 度类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 |  | QB/T 1002-2015中5.5.1 | GB/T 3903.3-2011 | B | / |
| 2 | 成鞋耐折性能 |  | QB/T 1002-2015中5.5.4 | QB/T 1002-2015中6.6 | B | / |
| 3 | 外底耐磨性能 |  | QB/T 1002-2015中5.5.5 | QB/T 1002-2015中6.7 | B | / |
| 4 | 鞋帮拉出强度 |  | QB/T 1002-2015中5.5.3 | QB/T 1002-2015中6.5 | B | / |
| 5 | 成型底鞋跟硬度 |  | QB/T 1002-2015中5.5.8 | QB/T 1002-2015中6.10 | B | / |
| 6 | 游离或可部分水解甲醛 | 皮革 | QB/T 1002-2015中5.6.2 | QB/T 1002-2015中6.15.2.2 | A | / |
|  |  | 纺织品 |  | GB/T 2912.1-2009 |  |  |
| 7 | 可分解有害芳香胺染料 | 皮革 | QB/T 1002-2015中5.6.1 | QB/T 1002-2015中6.15.1.2 | A | / |
|  |  | 纺织品 |  | GB/T 17592-2011 |  |  |
| 8 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 |  | QB/T 1002-2015zhong 5.5.9 | QB/T 1002-2015中6.11 | B | / |
| 9 | 安装勾心或其他刚性支撑材料的要求 |  | QB/T 1002-2015zhong 5.5.10 | QB/T 1002-2015中6.12 | B | / |
| 10 | 勾心纵向刚度 |  | QB/T 1002-2015zhong 5.5.10 | QB/T 1002-2015中6.12 | B | / |
| 11 | 勾心硬度 |  | QB/T 1002-2015zhong 5.5.10 | QB/T 1002-2015中6.12 | B | / |
| 12 | 勾心长度下限值 |  | QB/T 1002-2015zhong 5.5.10 | QB/T 1002-2015中6.12 | B | / |
| A类为极重要质量项目 B类为重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

3判定规则

3.1依据标准

GB/T 15107-2013 旅游鞋及第1号修改单

QB/T 2955-2017 休闲鞋

QB/T 1002-2015皮鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格，其中,当产品存在A类不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。