莆田市纸巾纸产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

PTSJDC-1008.01.2025

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品15 个最小销售包装，其中12个作为检验样品，3个作为备用样品。如果单个最小销售包装内装量少于50张（成品层），按照 500张（成品层）换算成所需的最小销售包装数量抽取样品，检验样品和备用样品包装数量按4：1进行分配。

2 检验依据

表1 执行GB/T 20808纸巾纸检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 |  | GB 15979 | GB 15979 | A |  |
| 2 | 致病性化脓菌 | 绿脓杆菌 | GB 15979 | GB 15979 | A |  |
| 3 |  | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979 | GB 15979 | A |  |
| 4 |  | 溶血性链球菌 | GB 15979 | GB 15979 | A |  |
| 5 | 大肠菌群 |  | GB 15979 | GB 15979 | A |  |
| 6 | 真菌菌落总数 |  | GB 15979 | GB 15979 | A |  |
| 7 | D65亮度 |  | GB/T 20808-2022 | GB/T 7974-2013 | B | 彩色纸巾不考核 |
| 8 | 横向吸液高度 |  | GB/T 20808-2022 | GB/T 20808-2022 | B |  |
| 9 | 柔软度 |  | GB/T 20808-2022 | GB/T 20808-2022 | B | 纸餐巾不考核，压花型产品取样时无法避开压花，可不考核（保湿型、柔软型产品除外）。 |
| 10 | 横向抗张强度 |  | GB/T 20808-2022 | GB/T 20808-2022 | B |  |
| 11 | 纵向湿抗张强度 |  | GB/T 20808-2022 | GB/T 20808-2022 | B |  |
| 12 | 可迁移性荧光物质 |  | GB/T 20808-2022 | GB/T 20808-2022 | B |  |
| 13 | 灰分 |  | GB/T 20808-2022 | GB/T 20808-2022 | B |  |
| 14 | 丙烯酰胺含量 |  | GB/T 20808-2022 | GB/T 37859 | A |  |
| 15 | 重金属含量 | 铅（Pb） | GB/T 20808-2022 | GB/T 20808-2022 | A | 仅考核保湿纸巾和标称适用人群为“婴儿”“婴童”“婴幼儿”“儿童”的纸巾 |
| 16 |  | 砷（As） | GB/T 20808-2022 |  |  |  |
| 17 |  | 镉（Cd） | GB/T 20808-2022 |  |  |  |
| 18 |  | 汞（Hg） | GB/T 20808-2022 |  |  |  |
| 19 | 可分解致癌芳香胺染料含量 |  | GB/T 20808-2022 | GB/T 17592 GB/T 23344 | A | 仅彩色纸巾考核 |
| 20 | 甲醛含量 |  | GB/T 20808-2022 | GB/T 34448-2017（高效液相色谱法） | A | 仅考核标称适用人群为“婴儿”“婴童”“婴幼儿”“儿童”的纸巾 |
| 注：A为极重要质量项目； B为重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

表2 执行QB/T 4509-2013本色纸巾纸检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 |  | GB 15979 | GB 15979 | A |  |
| 2 | 致病性化脓菌 | 绿脓杆菌 | GB 15979 | GB 15979 | A |  |
| 3 |  | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979 | GB 15979 | A |  |
| 4 |  | 溶血性链球菌 | GB 15979 | GB 15979 | A |  |
| 5 | 大肠菌群 |  | GB 15979 | GB 15979 | A |  |
| 6 | 真菌菌落总数 |  | GB 15979 | GB 15979 | A |  |
| 7 | 亮度 |  | QB/T 4509-2013 | QB/T 4509-2013 | B |  |
| 8 | 横向吸液高度 |  | QB/T 4509-2013 | QB/T 4509-2013 | B |  |
| 9 | 柔软度 |  | QB/T 4509-2013 | QB/T 4509-2013 | B |  |
| 10 | 横向抗张指数 |  | QB/T 4509-2013 | QB/T 4509-2013 | B |  |
| 11 | 纵向湿抗张强度 |  | QB/T 4509-2013 | QB/T 4509-2013 | B |  |
| 12 | 荧光性物质 |  | QB/T 4509-2013 | QB/T 4509-2013 | B |  |
| 13 | 灰分 |  | QB/T 4509-2013 | QB/T 4509-2013 | B |  |
| 注：A为极重要质量项目； B为重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1依据标准

GB 15979-2002  一次性使用卫生用品卫生标准

GB 15979-2024  一次性使用卫生用品卫生要求

GB/T 20808-2022 纸巾

QB/T 4509-2013  本色生活用纸

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中,当产品存在A类不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。